PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay để gia công tinh các bề mặt tròn xoay trong chế tạo máy thường dùng các phương pháp gia công phổ biến như mài và tiện cứng.

Đối với các bề mặt định hình không phải là mặt tròn xoay thường dùng phương pháp mài chép hình, gia công tia lửa điện, phay bao hình trên trung tâm phay CNC... Trong thực tế khi sản xuất loạt lớn, hàng khối thường sử dụng mài chép hình và phay bao hình, với phương pháp gia công tia lửa điện chỉ sử dụng đối với các bề mặt phức tạp, đòi hỏi độ chính xác vì giá thành gia công cao và tốn nhiều thời gian [4].

Mài chép hình là phương pháp gia công tinh theo biên dạng chi tiết mẫu trên các máy mài chuyên dùng. Mài chép hình có ưu điểm là cho năng suất và chất lượng cao [7]. Tuy nhiên có nhược điểm là độ chính xác và chất lượng bề mặt của chi tiết phụ thuộc rất nhiều vào độ chính xác của chi tiết dùng làm chi tiết mẫu trong suốt quá trình gia công, vào độ chính xác của máy mài và chất lượng của đá mài. Phương pháp này thực hiện bằng cách chi tiết mẫu được lắp lên một trục riêng và thực hiện chuyển động quay, chi tiết gia công được lắp lên trục chính, bề mặt chi tiết luôn tiếp xúc với bề mặt đá mài. Trục chính mang chi tiết gia công có một đầu tỳ luôn tiếp xúc với bề mặt chi tiết mẫu để khi gia công, trục chính sẽ chuyển động  tịnh tiến ra vào nhằm tạo ra chuyển động chép hình trên chi tiết gia công. Có một số chi tiết khi chế tạo dùng phương pháp này như: mài chép hình biên dạng cam, biên dạng răng của các bánh răng . . .

Một cách giải quyết khác đối với gia công tinh các bề mặt định hình không tròn xoay, không cần sử dụng chi tiết mẫu trong quá trình gia công đó là phương pháp phay bao hình trên trung tâm phay CNC. Phương pháp này có ưu điểm là :

- Có thể thực hiện chuyển động bao hình theo toạ độ biên dạng chi tiết.

- Phương pháp này có thể tạo ra trực tiếp biên dạng các chi tiết mà không cần qua chi tiết mẫu và độ chính xác chỉ phụ thuộc vào độ chính xác của máy và biên dạng ban đầu của mẫu.

Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là do lượng kim loại hớt đi nhiều và gia công thép đã qua nhiệt luyện nên đòi hỏi phải gia công trên máy có độ chính xác cao và dụng cụ cắt phải tốt. Có thể khắc phục bằng cách sử dụng các máy phay CNC và dụng cụ phủ PVD, CVD hay CPN. . . để gia công.

Để thực hiện phương pháp này, biên dạng chi tiết mẫu sẽ được thiết kế dựa vào công nghệ tái tạo ngược. Công việc này được thực hiện như sau:

+ Xác định tọa độ các điểm trên biên dạng chi tiết mẫu bằng các phương pháp đo tọa độ.

+ Xây dựng phương trình các đường cong của biên dạng chi tiết mẫu trên cơ sở dữ liệu điểm thu thập đươc [14].

+ Xây dựng bản vẽ thực của chi tiết mẫu từ phương trình đường cong.

+ Sử dụng công nghệ CAD/CAM/CNC thiết kế và gia công.

+ Kiểm tra độ chính xác hình dáng hình học bằng cách so sánh mô hình CAD và sản phẩm.

Với phương pháp này có thể sử dụng để gia công các chi tiết có biên dạng phức tạp mà nhiều khi phương pháp mài chép hình không gia công được hay khó gia công.

Xuất phát từ đó đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cam của trục cam DS60 động cơ Diesel bằng phương pháp bao hình và các giải pháp công nghệ bề mặt nâng cao chất lượng của cam” được chọn làm đề tài trong luận văn này. Chi tiết cam sẽ được sử dụng như một chi tiết điển hình trong nghiên cứu sử dụng phương pháp phay bao hình ứng dụng công nghệ tái tạo ngược trong thiết kế  và chế tạo.

Cam sử dụng trong nghiên cứu này là cam bơm nhiên liệu trong các động cơ Diesel do công ty Diesel Sông Công chế tạo. Loại cam này đang chế tạo bằng phương pháp chép hình trên máy mài chép hình của Nga (3M344) theo biên dạng cam mẫu, sau khi chế tạo xong mới được lắp lên trục cam. Quy trình chế tạo Cam là mài chép hình thô, nhiệt luyện sau đó mài tinh là công đoạn cuối cùng. Đây là phương pháp gia công cam truyền thống được sử dụng chủ yếu trong công nghệ chế tạo cam bơm nhiên liệu nói chung và ở công ty Diesel nói riêng. Cam mẫu được sử dụng để mài biên dạng cam theo nó. Vì vậy, việc chế tạo cam mẫu là một trong những bước quyết định trong chế tạo cam. Cam mẫu phải có độ chính xác cao phù hợp với máy mài hiện có. Trên cơ sở máy mài của Nhà máy, cam mẫu phải có kích thước lớn gấp 4 lần cam thật, nhằm để đảm bảo độ chính xác. Biên dạng của cam mẫu được xây dựng dựa trên biên dạng cam khởi thủy ban đầu có kích thược giống với kích thước cam thật. Như vậy, việc chế tạo cam theo phương pháp chép hình đã có sai số khi chế tạo cam mẫu.

Với phương pháp phay bao hình:

+  Phương pháp phay sau nhiệt luyện không phụ thuộc hoàn toàn vào cam mẫu, độ chính xác của đá mài mà chỉ phụ thuộc vào chất lượng ban đầu của cam mẫu về hình dáng hình học.

+ Biên dạng chi tiết được thiết kế bằng phương pháp tái tạo ngược cho độ chính xác cao.

+ Áp dụng được các công nghệ hiện đại như công nghệ CAD/CAM/CNC, công nghệ tái tạo ngược thay cho các công nghệ gia công truyền thống mà vẫn đảm bảo được các tính chất cơ bản của chi tiết.

Với đề tài này, ngoài sử dụng cho chế tạo cam bơm nhiên liệu của động cơ Diesel còn có thể mở rộng để ứng dụng chế tạo các chi tiết có biên dạng phức tạp mà phương pháp mài chép hình không thực hiện đươc hay thực hiện không hiệu quả.

2. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Phạm vi nghiên cứu của đề tài giới hạn chủ yếu trong phạm vi thiết kế, chế tạo cam bơm nhiên liệu của đông cơ Diesel DS60 trên máy phay CNC sử dụng dao phay ngón phủ PVD (TiAlN) với vật liệu Cam là thép hợp kim 40X đã qua nhiệt luyện đạt độ cứng trong khoảng 50HRC  55HRC. Biên dạng cam được thiết kế nhờ vào công nghệ tái tạo ngược sử dụng các phương pháp đo và phương pháp toán giải tích.

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

3.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài

Ngày nay công nghệ CAD/CAM/CNC và công nghệ tái tạo ngược đang được ứng dụng nhiều trong thực tế sản xuất các sản phẩm cơ khí chất lượng cao, nhờ vào các công nghệ này mà chúng ta có thể sản xuất được những sản phẩm cơ khí chất lượng có tính kinh tế và kỹ thuật cao. Bên cạnh đó không thể không kể đến tầm quan trọng của các loại dụng cụ mới như dụng cụ phủ PVD, CVD . . . đã đem lại hiệu quả kinh tế cao trong ngành cơ khí chế tạo.

Các kết quả nghiên cứu mang ý nghĩa khoa học:

- Nghiên cứu kết hợp công nghệ CAD/CAM/CNC và công nghệ tái tạo ngược.

- Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp xây dựng đường cong trong thiết kế CAD/CAM nhằm xây dựng phương trình biên dạng cam và mở rộng cho các chi tiết có biên dạng phức tạp.

- Nghiên cứu khả năng cắt của dao phay ngón phủ PVD (TiAlN) gia công thép hợp kim 40X đã qua nhiệt luyện đạt độ cứng 50HRC  55HRC trên trung tâm phay CNC kiểu VMC 85S.

3.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Từ các kết quả nghiên cứu tác giả đánh giá được khả năng cắt của dao phay ngón phủ PVD gia công thép hợp kim 40X đã qua nhiệt luyện đạt độ cứng 50HRC  55HRC trên các trung tâm phay CNC, mà ở đây tác giả ứng dụng trực tiếp vào chế tạo Cam của đông cơ DS60 nhằm thay thế cho phương pháp mài chép hình đã được sử dụng từ lâu tại công ty Diesl Sông Công.

Ứng dụng được các công nghệ mới như công nghệ tái tạo ngược, công nghệ CAD/CAM/CNC vào sản xuất các sản phẩm cơ khí chất lượng cao. Và đặc biệt ứng dụng kỹ thuật khớp đường cong trong việc xây dựng phương trình biểu diễn biên dạng cam từ đó có thể mở rộng để xây dựng phương trình của các đường cong và bề mặt phức tạp trong công nghệ tái tạo ngược.

4. Phương pháp nghiên cứu

+ Ứng dụng công nghệ tái tạo ngược vào:

- Thu thập tọa độ các điểm thông qua các phương pháp đo trong kỹ thuật tái tạo ngược.

- Xử lý dữ liệu tìm ra phương trinh đường cong biên dạng chi tiết.

- Xây dựng bản vẽ chi tiết.

+ Thí nghiệm gia công biên dạng bằng phương pháp phay sau nhiệt luyện bằng dao phủ PVD (TiAlN).

+ Kiểm tra độ chính xác hình dáng hình học, chất lượng bề mặt sau gia công từ đó đưa ra đánh giá và so sánh với các phương pháp gia công cơ khác.

+ Phân tích đánh giá hiệu quả của phương pháp gia công phay với phương pháp mài.

MỤC LỤC

Danh mục các từ viết tắt ..........................................................................................1

Danh mục các sơ đồ, bảng biểu ...............................................................................2

Phần mở đầu .............................................................................................................4

Chương I : Quá trình cắt kim loại ..........................................................................8

1.1. Bản chất vật lí của quá trình cắt gọt kim loại ................................................8

1.1.1. Cơ chế tạo phoi ................................................................................................8

1.1.2. Ma sát trong quá trình cắt kim loại ..................................................................9

1.1.3. Lực tác dụng lên mặt trước và mặt sau của dụng cụ ......................................10

1.1.4. Nhiệt trong quá trình cắt kim loại ..................................................................11

1.2.. Dụng cụ phủ PVD ..........................................................................................12

1.2.1. Phủ bay hơi lý học ..........................................................................................12

1.2.2. Đặc tính của lớp phủ ......................................................................................15

1.2.3. Ảnh hưởng của lớp phủ đến tương tác ma sát giữa vật liệu gia công và dụng cụ cắt ........................................................................................................................16

1.3. Chất lượng lớp bề mặt sau gia công cơ .........................................................16

1.3.1. Khái niệm chung về lớp bề mặt .....................................................................16

1.3.2. Bản chất của bề mặt .......................................................................................17

1.3.3. Tính chất lý hoá của lớp bề mặt .....................................................................18

1.4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng bề mặt sau gia công cơ ............................21

1.4.1. Độ nhám bề mặt và phương pháp đánh giá ....................................................21

1.4.2. Độ sóng bề mặt ..............................................................................................24

1.4.3. Tính chất cơ lý lớp bề mặt sau gia công cơ ...................................................24

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến độ nhám bề mặt khi gia công cơ ....................27

1.5.1. Ảnh hưởng của các thông số hình học của dụng cụ cắt .................................27

1.5.2. Ảnh hưởng của tốc độ cắt ..............................................................................28

1.5.3. Ảnh hưởng của lượng chạy dao	28

1.5.4. Ảnh hưởng của chiều sâu cắt .........................................................................29

1.5.5. Ảnh hưởng của vật liệu gia công ...................................................................29

1.5.6. Ảnh hưởng của rung động hệ thống công nghệ .............................................30

Chương II : Tổng quan về quá trình phay ..........................................................31

2.1. Khái niệm chung .............................................................................................31

2.2. Lực cắt khi phay ..............................................................................................31

2.2.1. Các yếu tố của chế độ cắt và lớp kim loại bị cắt khi phay .............................31

2.2.2. Phay thuận và phay nghịch ............................................................................38

Chương III : Thiết lập phương trình biên dạng của Cam theo phương pháp thực nghiệm và giải tích .........................................................................................42

3.1. Tổng quan về cơ cấu Cam ..............................................................................42

3.1.1. Các thông số hình học và động học của cơ cấu cam ......................................42

3.1.2. Chuyển động của cần .....................................................................................43

3.1.3.  Một vài quy luật chuyển động của cơ cấu cam .............................................44

3.2. Thiết kế biên dạng cam lý thuyết ...................................................................47

3.3. Thành lập phương trình Cam thực bằng phương pháp giải tích kết hợp với thực nghiệm ............................................................................................................48

3.3.1.Cơ sở toán học của các đường cong 2D dùng trong kỹ thuật .........................48

3.3.2. Kỹ thuật khớp đường cong (Curve fitting) ....................................................50

3.3.3. Ứng dụng xây dựng phương trình đường cong Cam .....................................52

3.4. Thiết kế biên dạng cam từ cam bằng thực nghiệm ......................................61

Chương IV : Nghiên cứu chế tạo Cam từ biên dạng thiết kế .............................64

4.1.  Kỹ thuật tái tạo ngược ...................................................................................64

4.2. Các phương pháp quét hình ...........................................................................65

4.2.1.Phương pháp quang học ..................................................................................65

4.2.2.  Phương pháp cơ học ......................................................................................67

4.2.3.  Máy đo toạ độ 3 chiều CMM ........................................................................68

4.3.  Công nghệ CAD/CAM ...................................................................................69

4.3.1. Thiết kế với sự trợ giúp của máy tính CAD ...................................................69

4.3.2. Sản xuất với sự trợ giúp của máy tính CAM .................................................71

4.4.Gia công cam bằng thép hợp kim 40X độ cứng 54-55HRC bằng dao phay ngón phủ TiAlN ......................................................................................................73

4.4.1.Máy đo 3 chiều CMM trong thiết kế biên dạng Cam .....................................74

4.4.2.Máy gia công ...................................................................................................74

4.4.3. Kết cấu dao phay ............................................................................................75

4.4.4. Phôi gia công ..................................................................................................76

4.4.5. Dụng cụ đo kiểm ............................................................................................76

4.4.6. Dung dịch trơn nguội .....................................................................................76

4.4.7.Thiết kế chương trình gia công .......................................................................76

4.5. Chế độ cắt khi phay và kết quả thí nghiệm ..................................................79

4.6. Phân tích bề mặt sau gia công và cơ chế mòn của dao dùng gia công .......79

5. Kiểm tra hình dáng hình học sau gia công ......................................................82

Chương V : Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo..........................................83

Tài liệu tham khảo .................................................................................................84

CÁC TỪ VIẾT TẮT

| Ký hiệu | Tiếng anh | Tiếng việt |
| --- | --- | --- |
| CMM | Coordinate Measuring Machine | Máy đo toạ độ 3 chiều |
| RE | Reverse engineering | Kỹ thuật tái tạo ngược |
| Co-or. Sys | Coordinate System | Hệ toạ độ |
| VMC | Vertical machining center | Trung tâm gia công đứng |
| CAD | Computer Aided Design | Thiết kế với trợ giúp của máy tính |
| CAM | Computer Aided Manufacturing | Sản xuất có trợ giúp của máy tính |
| CNC | Computer Numerical Control | Điều khiển số bằng máy tính |
| PVD | Physical Vapour Deposition | Phương pháp phủ vật lý |
| CVD | Chemical Vapour Deposition | Phương pháp phủ hóa học |
| TiAlN | Alumilum Nitơrit Titan | Hợp chất phủ |
| CW | Cutting Wire | Máy cắt dây |

HÌNH VÀ NỘI DUNG

| Hình | Nội dung | Trang |
| --- | --- | --- |
| Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 Hình 1.4 Hình1.5 Hình 1.6 Hình 1.7 Hình 1.8 Hình 1.9 Hình 1.10 Hình 1.11 Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 2.4 Hình 2.5 Hình 2.6 Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 Hình 3.5 Hình 3.6 Hình 3.7 Hình 3.8 Hình 3.9 Hình 4.1 Hình 4.2 Hình 4.3 Hình 4.4 Hình 4.5 Hình 4.6 Hình 4.7 Hình 4.8 Hình 4.9 | Mô hình vùng tác động trong quá trình tạo phoi Vùng tiếp xúc ma sát giữa dao và chi tiết gia công Lực tác dụng lên mặt trước và mặt sau của dụng cụ Ba nguồn nhiệt và sơ đồ truyền nhiệt trong quá trình cắt Sơ đồ 4 phương pháp phủ PVD cơ bản Chi tiết bề mặt vật rắn Độ nhám bề mặt Quan hệ giữa bán kính mũi dao và chiều sâu lớp biến cứng với các lượng chạy dao khác nhau (Khi dao chưa bị mòn) Ảnh hưởng của các thông số hình học của dao tiện đến độ nhám bề mặt Ảnh hưởng của tốc độ cắt đến nhám bề mặt khi gia công thép Ảnh hưởng của lượng chạy dao tới độ nhám bề mặt Quỹ đạo của lưỡi cắt khi phay Tốc độ cắt khi phay Góc tiếp xúc khi phay Phay không đối xứng bằng dao phay mặt đầu Chiều dày cắt khi phay bằng dao phay trụ Sơ đồ phay thuận (a,c) và phay nghịch (b,d) Thông số hình học của Cam Quy luật chuyển động điều hòa Sơ đồ cam cần đẩy đáy bằng Biên dạng cam đo được bằng máy CMM Tọa độ các điểm trên cung AB (P1, P2 . . .) Tọa độ các điểm trên cung AC (P1, P2 . . .) Tọa độ các điểm trên cung BD (P1, P2 . . .) Phương pháp đổi giá Phương pháp đổi giá Đồ thị chuyển vị của cần Một số hình ảnh trong RE Hệ thống đo COMET Cấu tạo máy CMM Máy đo toạ độ CMM Trung tâm gia công CNC Thông số cơ bản của dao Ảnh SEM chụp mòn mặt sau của dao sau khi gia công ở chế độ cắt v= 40(m/ph), s = 110(m/ph) với thời gian cắt T = 18,7(ph) Ảnh SEM chụp mòn mặt sau của dao sau khi gia công ở chế độ cắt v = 80(m/ph), s = 200(m/ph) với thời gian cắt T = 10(ph) Ảnh SEM chụp chất lượng bề mặt gia công theo phương pháp mài chép hình (a,b) và chất lượng bề mặt chi tiết thực(c,d) | 10 12 13 14 15 19 23 28 31 32 33 36 37 38 39 40 42 46 48 51 57 58 59 62 66 67 69 70 73 79 79 80 85 85 86 |