MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:

Qua nghiên cứu thực tế quá trình gia công khuôn đúc áp lực mà sản phẩm là van đóng mở bình ga, vật liệu chế tạo khuôn là SKD61, quá trình gia công được thực hiện trên trung tâm phay VMC - 85S. Từ phôi rèn được ủ đạt độ cứng nhất định (35 - 37HRC), quá trình gia công thực hiện bằng dao phay ngón đường kính 2, 6, 8, 10, 16mm, vật liệu dụng cụ TiAlN (xuất xứ Đài Loan) có thể gia công vật liệu có độ cứng 55HRC. Giá thành mua dao: Dao F2: 180.000đ/con dao; dao F6: 310.000đ/con dao; dao F8: 340.000đ/con dao; dao F10: 520.000đ/con dao; dao F16: 1.700.000đ/con dao.

Một bộ khuôn gia công gồm 6 phần tử (khuôn đúc được 6 chi tiết/lần). Thời gian gia công 12 ngày đêm, tốn 12 con dao. Quá trình gia công được chia làm 3 bước:

Bước 1: Phay thô bằng dao đường kính 10, 16mm.

Bước 2: Phay bán tinh bằng dao phay đường kính 8mm.

Bước 3: Gia công tinh bằng dao phay đầu cầu đường kính 2, 6mm.

Sau khi gia công xong, kiểm tra đảm bảo độ chính xác kích thước, mang đúc thử 1.000 lần để khuôn ổn định, đảm bảo không bị biến dạng, cong vênh, nứt nẻ, sau đó đánh bóng và thấm Nitơ hoàn thiện.

Khi nghiên cứu quá trình gia công trên, tác giả nhận thấy: Thời gian gia công và tiêu tốn dụng cụ lớn (tuổi bền dụng cụ thấp). Chế độ cắt được chọn như sau:

Tốc độ cắt: 2.500 vòng/phút (VC = 63m/phút).

Lượng chạy dao: 80 - 100 mm/phút.

Chiều sâu cắt thay đổi từ 0,8 - 1,2 mm.

Việc lựa chọn chế độ cắt ở trên chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm, chưa được qua nghiên cứu, thử nghiệm, không có căn cứ khoa học cụ thể do đó tuổi bền dụng cụ đạt thấp.

Hạn chế của quá trình gia công ở trên là: Dụng cụ mòn nhanh, tiêu tốn nhiều dụng cụ (12 con dao), tác giả thay đổi chọn nghiên cứu dụng cụ phủ PVD-TiN thử nghiệm để lựa chọn vùng chế độ cắt phù hợp, làm tăng tuổi bền của dụng cụ. Vì vậy, tác giả chọn đề tài: “Lựa chọn chế độ cắt nhằm tăng tuổi bền của dao phay ngón phủ PVD-TiN sử dụng phay khuôn ép đúc áp lực SKD61” với mục đích ứng dụng vào thực tế sản xuất là rất cấp bách và cần thiết.

2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:

- Ý nghĩa khoa học:

Tổng quát hoá ảnh hưởng của các yếu tố chế độ cắt đến mòn, tuổi bền của dao phay ngón phủ PVD-TiN khi gia công thép SKD61.

- Về mặt thực tiễn:

Là kiến thức thực tế, giúp người kỹ sư lập trình lựa chọn các thông số của chế độ cắt phù hợp, làm giảm mòn, tăng tuổi bền, tiết kiệm kinh phí gia công, hạ giá thành sản phẩm khi gia công vật liệu SKD61.

3. Lựa chọn phương pháp và phương tiện nghiên cứu:

- Lựa chọn phương pháp nghiên cứu làm thực nghiệm để chứng minh.

- Phương tiện nghiên cứu: Máy phay VMC - 85S, máy chụp tế vi, máy đo nhám, kính hiển vi điện tử.

4. Tổ chức nghiên cứu:

a. Xác định nhân tố quan hệ:

Nhân tố quan hệ nhân quả với tuổi bền của dụng cụ là các yếu tố của chế độ cắt.

b. Chọn đại lượng đặc trưng và thông số hoá thí nghiệm:

- Chọn đại lượng đặc trưng cho tuổi bền của dụng cụ:

+ Mòn mặt trước.

+ Mòn mặt sau.

+ Các vết nứt tế vi, các vết cào xước trên bề mặt.

- Đại lượng đặc trưng cho mối quan hệ:

+ Chọn biến độc lập: Các yếu tố của chế độ cắt.

+ Thông số phụ thuộc: Mòn mặt trước, mòn mặt sau, các vết nứt, vết cào xước.

- Xây dựng mô hình thí nghiệm:

Thông số đầu vào

Nghiên cứu quá trình gia công

Thông số đầu ra

| Thông số đầu vào là hệ thống công nghệ | Các đại lượng xuất hiện trong quá trình gia công | Thông số đầu ra là chỉ tiêu về kỹ thuật và kinh tế |
| --- | --- | --- |
| - Trung tâm gia công VMC-85S CNC. - Vật liệu chi tiết gia công SKD61. - Dụng cụ cắt (thông số hình học dụng cụ cắt, vật liệu dụng cụ cắt). - Chế độ công cắt (s, v, t) | - Lực cắt. - Nhiệt cắt. - Rung động. - Mòn và cơ chế mòn. | 1. Sai số: - Kích thước. - Hình dáng hình học. - Vị trí tương quan. 2. Chất lượng bề mặt. - Nhám bề mặt. - Cơ lý bề mặt. 3. Kinh tế: - Thời gian gia công. - Năng suất. - Giá thành sản phẩm. 4. Tuổi bền dụng cụ |

Trong giới hạn của đề tài, tác giả chỉ nghiên cứu đại lượng xuất hiện trong quá trình gia công là mòn và cơ chế mòn, thông số đầu ra là tuổi bền của dụng cụ.

c. Điều kiện biên của thí nghiệm:

- Trung tâm gia công CNC: VMC - 85S.

- Dụng cụ là dao phay ngón phủ PVD-TiN.

- Vật liệu gia công SKD61.

d. Tiến hành thí nghiệm cắt thử:

- Chuẩn bị phôi, dụng cụ gia công. Đo độ cứng, xác định thành phần của phôi.

- Tiến hành cắt thử các đường cắt, đo nhám, so sánh mòn dụng cụ, lựa chọn chế độ cắt để tiến hành gia công khuôn (gia công các hốc).

- Sau khi lựa chọn được chế độ cắt, tiến hành gia công các hốc. Sau khi cắt tiến hành chụp ảnh SEM các dụng cụ, xử lý và phân tích số liệu.

5. Nội dung nghiên cứu:

Chương 1: Phủ PVD và ứng dụng trong cắt kim loại.

Chương 2: Vấn đề chung về gia công các bề mặt bằng dao phay phủ bay hơi.

Chương 3: Nghiên cứu về mòn dao phay phủ PVD-TiN khi gia công thép SKD61.

Chương 4: Ảnh hưởng của chế độ cắt đến mòn dao phay phủ PVD-TiN khi gia công thép SKD61.

Chương 5: Kết luận và phương hướng nghiên cứu.

Nội dung của luận văn đưa ra các kết quả nghiên cứu về mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt, so sánh kết quả với thí nghiệm đã tiến hành trước đó. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mòn dụng cụ khi gia công với các chế độ cắt khác nhau, từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục trong quá trình gia công nhằm tăng năng suất và tuổi bền của dụng cụ.

Các nội dung trong luận văn được thực hiện dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo PGS.TS. Phan Quang Thế, sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo công tác tại Phòng Thí nghiệm Cơ khí và Động lực trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Với bản thân đã có nhiều nỗ lực phấn đấu tuy nhiên trong nội dung luân văn chắc chắn còn nhiều thiếu sót, rất mong được các thầy, cô giáo và các đồng nghiệp đóng góp ý kiến và giúp đỡ để nội dung nghiên cứu được hoàn thiện hơn.

Em xin trân thành cảm ơn!

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2009

|  |  | HỌC VIÊN THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- |

|  |  | Trịnh Mạnh Hà |
| --- | --- | --- |

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1]. GS.TSKH. Bành Tiến Long, PGS.TS. Trần Sỹ Tuý, PGS.TS. Trần Thế Lục (2001), Nguyên Lý gia công vật liệu, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

[2]. GS.TS. Trần Văn Địch (2006), Nguyên Lý cắt kim loại, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

[3]. Ph.A.Barơbasôp (1984), Kỹ thuật phay (người dịch: Trần Văn Địch), Nhà xuất bản công nhân kỹ thuật, Hà Nội.

[4]. Phạm Quang Lê (1979), Kỹ thuật phay, Nhà xuất bản công nhân kỹ thuật, Hà Nội.

[5]. Phan Quang Thế (2002), “Nghiên cứu khả năng làm việc của dụng cụ thép gió phủ dùng cắt thép các bon trung bình”, Luận án tiến sỹ kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội.

Tiếng Anh

[6]. T.L.Banh, Q.T.Phan and D.B.Nguyen (2005), Wear Mechanisms of PVD Coated HSS Endmills Used to Machine 1045 Hardened Steel, AZo-OARS.

[7]. W.Y.H Liew, W.L.Teh and X.Ding (2006), Wear of Nano-Coated Carbide Tools in End Milling of Stainless Steel, Centre of Materials and Minerals, school of Engineering and Information Technology, Universiti Malaysia Sabah, Locked Bag 2073, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

[8]. Dr. Deepak G. Bhat (2000), Application of CVD and PVD Technologies to Cutting Tools, and Evaluation of Tool Failure Modes, Manager, TechnologyMraketing and Commercialization UES, Inc., OH 45432, USA.

[9]. Norihiro TAKANASHI, Hideki MORIGUCHI, Kazuo YAMAGATA, Keiichi TSUDA, Yasuo TSUKIMORI, Yoshio FUKUYASU, Shinya IMAMURA and Masafumi NIGOSHI (2002), Development of the “ACE COAT ACZ330” PVD-Coated Insert for Steel Milling, Sei technical review, number 54, Japan.

| MỤC LỤC | Trang |
| --- | --- |
| Chương 1 - PHỦ PVD VÀ ỨNG DỤNG TRONG CẮT KIM LOẠI | 1 |
| 1.1. Phủ bay hơi hoá học CVD (Chemical Vapour Deposition) - Phủ bay hơi lý học PVD (Physical Vapour Deposition) | 1 |
| 1.1.1. Khái niệm phủ PVD | 1 |
| 1.1.2. Khái niệm phủ CVD | 4 |
| 1.1.3. Tại sao phải sử dụng CVD hoặc PVD | 5 |
| 1.1.4. Phủ PVD và CVD nâng cao tuổi thọ và hiệu suất dụng cụ | 5 |
| 1.1.5. Múc độ nâng cao tuổi thọ dụng cụ sau khi phủ PVD và CVD | 5 |
| 1.1.6. Phương pháp nào phủ tốt hơn, PVD hay CVD | 5 |
| 1.2. Ứng dụng phủ PVD | 6 |
| Chương 2 - VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIA CÔNG CÁC BỀ MẶT BẰNG DAO PHAY PHỦ BAY HƠI | 11 |
| 2.1. Quá trình phay và phay rãnh | 11 |
| 2.1.1. Khái niệm chung | 11 |
| 2.1.2. Sự tạo thành bề mặt và các dạng bề mặt gia công | 13 |
| 2.1.3. Những hiện tượng xảy ra trong quá trình cắt | 14 |
| 2.1.4. Các chuyển động cơ bản khi phay | 21 |
| 2.1.5. Các thành phần của bề mặt bị cắt khi phay | 21 |
| 2.1.6. Các thành phần lực cắt và công suất cắt khi phay | 25 |
| 2.1.7. Phay bậc và phay rãnh bằng dao phay ngón | 26 |
| 2.2. Ảnh hưởng của lớp phủ cứng đến tương tác ma sát | 27 |
| 2.2.1. Ảnh hưởng của lớp phủ cứng đến tương tác ma sát trượt | 27 |
| 2.2.2. Ảnh hưởng của lớp phủ đến tương tác ma sát trong cắt kim loại | 29 |
| 2.2.3. Ảnh hưởng của tạp chất trong thép đến tương tác ma sát trong cắt kim loại | 30 |
| 2.3. Chất lượng bề mặt sau gia công cơ | 31 |
| 2.3.1. Khái niệm chung về lớp bề mặt | 31 |
| 2.3.2. Bản chất của lớp bề mặt | 32 |
| 2.3.3. Tính chất lý hoá của lớp bề mặt | 32 |
| 2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng bề mặt sau gia công cơ | 34 |
| 2.3.4.1. Độ nhám bề mặt và phương pháp đánh giá | 35 |
| 2.3.4.2. Độ sóng bề mặt | 35 |
| 2.3.4.3. Tính chất cơ lý lớp bề mặt sau gia công cơ | 35 |
| 2.3.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến độ nhám bề mặt khi gia công cơ | 40 |
| 2.3.5.1. Ảnh hưởng của thông số hình học của dụng cụ cắt | 40 |
| 2.3.5.2. Ảnh hưởng của tốc độ cắt | 41 |
| 2.3.5.3. Ảnh hưởng cảu lượng chạy dao | 42 |
| 2.3.5.4. Ảnh hưởng của chiều sâu cắt | 43 |
| 2.3.5.5. Ảnh hưởng của vật liệu gia công | 43 |
| 2.3.5.6. Ảnh hưởng của rung động hệ thống công nghệ | 43 |
| 2.4. Mòn và tuổi bền của dụng cụ | 43 |
| 2.4.1. Bản chất vật lý của quá trình cắt | 43 |
| 2.4.1.1. Cơ chế tạo phoi | 43 |
| 2.4.1.2. Ma sát trong quá trình cắt kim loại | 44 |
| 2.4.1.3. Lực tác dụng lên mặt trước và mặt sau của dụng cụ | 45 |
| 2.4.2. Mòn dụng cụ | 46 |
| 2.4.2.1. Khái niệm chung về mòn | 46 |
| 2.4.2.2. Cơ chế mòn của hai bề mặt trượt tương đối | 47 |
| 2.4.2.3. Vai trò của lớp phủ cứng trong giảm mòn | 52 |
| 2.4.2.4. Mòn dụng cụ và cách xác định | 54 |
| 2.4.3. Tuổi bền của dụng cụ | 59 |
| 2.4.3.1. Khái niệm | 59 |
| 2.4.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới tuổi bền | 60 |
| 2.4.3.3. Cách xác định tuổi bền của dụng cụ cắt | 62 |
| Chương 3 - NGHIÊN CỨU VỀ MÒN DAO PHAY PHỦ PVD-TiN KHI GIA CÔNG THÉP SKD61 | 64 |
| 3.1. Thí nghiệm | 64 |
| 3.1.1. Dao | 64 |
| 3.1.2. Phôi | 65 |
| 3.1.3. Máy | 66 |
| 3.1.4. Chế độ cắt | 66 |
| 3.2. Kết quả thí nghiệm | 67 |
| 3.2.1. Nhám bề mặt | 67 |
| 3.2.2. Thời gian gia công | 68 |
| 3.2.3. Phân tích kết quả | 68 |
| 3.2.4. Kết luận | 68 |
| Chương 4 - ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CẮT ĐẾN MÒN DAO PHAY PHỦ PVD-TiN KHI GIA CÔNG THÉP SKD61 | 70 |
| 4.1. Ảnh hưởng của lượng chạy dao | 70 |
| 4.1.1. Kết quả thí nghiệm | 70 |
| 4.1.2. Phân tích kết quả | 70 |
| 4.2. Ảnh hưởng của tốc độ cắt | 71 |
| 4.2.1. Kết quả thí nghiệm | 71 |
| 4.2.2. Phân tích kết quả | 71 |
| 4.3. Cơ chế mòn dao phay phủ PVD | 71 |
| 4.4. Hiệu quả sử dụng dao phay phủ PVD | 84 |
| 4.4.1. Kết quả đo nhám và mòn dụng cụ | 84 |
| 4.4.2. Nhận xét và kết luận | 84 |
| Chương 5 - KẾT LUẬN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU | 85 |
| 5.1. Kết luận | 85 |
| 5.2. Phương hướng nghiên cứu | 86 |

LỜI CAM ĐOAN

Tên em là: Trịnh Mạnh Hà.

Sinh ngày : 28 tháng 6 năm 1977.

Học viên lớp CH-K9 chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Đơn vị công tác : Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang.

Em xin cam đoan : Đề tài "Lựa chọn chế độ cắt nhằm tăng tuổi bền của dao phay ngón phủ PVD-TiN khi gia công khuôn ép chịu áp lực SKD61" do thầy giáo PGS.TS. Phan Quang Thế hướng dẫn. Đây là công trình của riêng em. Tất cả tài liệu tham khảo đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Em xin cam đoan tất cả các nội dung trong luận văn đúng như nội dung trong đề cương và yêu cầu cảu giáo viên hướng dẫn. Nếu có vấn đề gì trong nội dung của luận văn thì em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời cam đoan của mình.

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2009

HỌC VIÊN

Trịnh Mạnh Hà